| PARKETTKLEBSTOFF MULTIWOOD X-BOND MS-K 535 > Nu conține compuși care migrează > Riflaj calitativ elastic-dur > Pentru toate tipurile de parchet |  |
| --- | --- |

| Descriere produs |
| --- |
| Adeziv de înaltă calitate fabricat pe bază de polimeri silanici, fără conținut de compuși organici volatili sau alte substanțe care pot migra în timp recomandat pentru lipirea, la interior, a tuturor tipurilor de parchet, cum ar fi parchetul multistrat, masiv, mozaic, parchet îngust sau șipcă, precum și pentru dușumele din lemn masiv. Se poate utiliza pentru încălzire în pardoseală. Forma de livrare Unitate de ambalare; Pachet ambalare; Palet. 16 KG / <Gebindeart_Abkürzung_KE>; -; 33 <Gebindeart_Abkürzung_KE>. Depozitare In mediu uscat, ferit de inghet, in ambalaje originale, nedesfacute 365 zile |
| Prelucrare |
| Sculă recomandată Șpaclu dințat tip B3, B5, PK/B11, B15, B17 Prelucrare Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a suportului cu șpaclul cu dinți corespunzator. Se montează parchetul prin așezare pe patul adeziv printr-o mișcare de alunecare, apoi este bătut ferm astfel încât partea lipită a parchetului să fie acoperită complet de adeziv. Timpul de lucru este de 30 - 45 de minute în funcție de condițiile ambientale. Suprafețele lipite pot fi expuse traficului ușor după cel puțin 24 de ore, iar operația de șlefuire poate fi începută după minim 48 de ore. În cazul temperaturilor scăzute intervalul de întărire se poate prelungi. Prin lipirea îmbinărilor dintre lamelele de parchet se reduc forțele de forfecare și crește durabilitatea pardoselii. Resturile de adeziv pot fi îndepărtate în maxim 2 ore cu ajutorul servețelelor R500. După întărire adezivul poate fi îndepărat numai mecanic. |
| Date tehnice |
| Natura chimică; Polimeri silanici. Aspect; Pasta omogenă, vâscoasă. Culoare; Bej deschis. Consum; 0,8 - 1,2 kg/m² în funcție de stratul suport, tipul de parchet și modul de aplicare. Pentru lamele B3, B5, PK/B11, B15: 0,7 - 1,5 kg/m² Pentru lamele B17: cca. 1,8 kg/m². Timp de aplicare; 30 - 45 minute. Rezistenţa finală; După 48 de ore. Temperatura optimă de lucru; ideal între +16°C și +25°C. Greutatea specifică; 1,6 g/cm³. |
| Strat suport |
| Baze de aplicare adecvate Se poate utiliza pe majoritatea suporturilor minerale utilizate in domeniul constructiilor: beton, beton armat șapă pe bază de ciment șapă pe bază de sulfat de calciu asfalt suprafețe de lemn. Stratul suport trebuie să fie uscat, sănătos și stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor acceptate în lucrarile de pardosire, precum și regulilor generale specifice de pregătire a suprafețelor suport. În cazul în care stratul suport nu este omogen din punct de vedere al calității sau este foarte poros se recomandă aplicarea în prealalbil a unui strat de amorsă, cum ar fi Tiefengrund D7 sau Voranstrich PU 5 Express. Pentru suporturile care îndeplinesc condițiile enunțate în fiăa tehnică nu este necesară amorsarea. |
| Indicații cu privire la produs și la prelucrare |  |
| Recomandări cu privire la material: - În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură/umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ. - Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza! - Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse! Recomandari cu privire la mediu: - Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C! - Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C. - Umiditatea relativă ideală este între 40% și 60%. - Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scazute întârzie întărirea materialului, respectiv umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea. - Pe perioda reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzatoare și se va evita formarea curenților de aer! - Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici! - Se vor proteja elementele de construcție adiancente! Recomandări generale: - De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil. - Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului Murexin utilizat. Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului. |  |
| Indicaţii de siguranţă |  |
| Această Fişă cu date tehnice, bazată pe experienţe extinse, doreşte să ofere consultanţă conform celor mai bune cunoştinţe, este fără obligaţie juridică şi nu fundamentează niciun raport juridic contractual şi nici o obligaţie colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condiţiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialişti şi/sau persoane experimentate, ce posedă cunoştinţe în domeniu şi cu abilităţi meşteşugăreşti corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum şi de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafeţe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente şi viitoare precum şi specificităţile. S-a renunţat la specificaţiile care se consideră cunoscute de către specialişti.&nbsp; Respectaţi normativele, directivele şi fişele cu date tehnice, naţionale şi europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare şi construcţia ulterioară! Dacă este cazul, anunţaţi dificultăţile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă îşi pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fişă tehnică, Fişa tehnică de siguranţă şi Condiţiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com. |  |